对《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2011的应

用浅析

郭焱廷，李群

（湖北云海混凝土有限公司，湖北 武汉  430040）

摘  要： 《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2011，以下简称规程，将混凝土配合比拌合物的设计由计算转移到试配上来，并对矿物掺合料的最大掺量作了限定，拙文以一实例对规程试配解析，以期加深理解，伫盼同仁指导。

关键词：  胶凝材料；水胶比；外加剂；砂率；泵送混凝土

0   引言

混凝土配合比设计必须满足几点要求，原材料均须检验；混凝土拌合物的和易性满足施工要求；强度满足设计要求；尽可能经济、环保、节能。在此前提下，工程技术人员依据自己多年来的工作经验，百花齐放、各尽其能的试配出满足性能质量要求，不同配合比设计方法的混凝土来。正如陈肇元院士所说：“能满足质量控制标准的混凝土，可以有不同的配合比设计方法”。规程中fb胶凝材料28d砂浆抗压强度取代了水泥28d抗压强度，增加了试配工作量，将配合比设计从计算转移到试配上来。现以C40为例，与规程中的方法同步试配解析，所得浅见与同行交流。

1   基本规定

1.1混凝土配合比设计应采用工程实际使用的原材料。

1.2粗细骨料应干燥。

1.3所用原材料应经抽检合格。

1.4矿物掺合料在混凝土中的掺量应通过试验确定，其最大掺量见表3.0.5-1，3.0.5-2，对基础大体积混凝土，粉煤灰、矿粉和复合掺合料的最大掺量可增加5%。

在抗碳化性能方面见表1[1]，从混凝土中Ca(OH)2的溶化与消耗也可看出矿物掺合料的最大掺量范围。从表1可知，混凝土中矿物掺合料越多，掺合料水化消耗的Ca(OH)2越多，则水泥熟料就愈少，熟料水化溶出来的Ca(OH)2就愈少，严重影响掺合料的二次水化，影响其活性的发挥，即所谓混凝土缺钙。故混凝土中矿物掺合料最大用量不应超过55%。

表1   混凝土中Ca(OH)2的浓度

| 胶凝材料组成% |  | 水胶比 W/B | 熟料水化溶化Ca(OH)2/Kg.m-3 | 掺合料水化消耗Ca(OH)2/Kg.m-3 | 水泥浆中剩余Ca(OH)2/Kg.m-3 | 孔中液相Ca(OH)2/g/L. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硅酸盐水泥 | 矿物掺合料 |  |  |  |  |  |
| 70 | 30 | 0.45 | 48.42 | 15.22 | 33.20 | 369 |
| 60 | 40 | 0.45 | 41.51 | 20.28 | 21.22 | 236 |
| 50 | 50 | 0.45 | 34.58 | 25.36 | 9.22 | 102 |
| 45 | 55 | 0.45 | 31.13 | 27.90 | 3.23 | / |
| 40 | 60 | 0.45 | 27.66 | 30.44 | -2.78 | ＜0 |
| 30 | 70 | 0.45 | 20.74 | 34.50 | -13.76 | ＜0 |

注：表中负数表示硅酸盐熟料组分水化生成的Ca(OH)2量不够掺合料水化消耗所需。

2   试配C40泵送混凝土使用材料（坍落度要求180±20mm）

水  泥： C     亚东P.O42.5  fce=48.0MPa          矿  粉： F.S   亚东S95

粉煤灰： FA-Ⅱ  汉川电厂                         细骨料： S     巴河中砂  M0=2.7

粗骨料：  G    孝昌青石5-31.5mm连续粒级        外加剂： WLH-4 武汉联化，减水率17%

3   混凝土配制强度的确定

fcu.0 ≥fcu.k+1.645δ=40+1.6455=48.2（MPa）

注：标准差δ值见表4.0.2

4   混凝土配合比计算

4.1水胶比

式中：  a.b  －回归系数，见表5.1.2

fb   －胶凝材料28d胶砂强度（MPa）

fb有两种求法,一为实测,见表2。该方法比较烦琐,但较真实,有可比性,试验室技术人员应多做这方面的工作,从表2可知,序号2、6两种掺量的胶砂强度、活性指数均较高,序号2的故取fb＝44.7 MPa计算。

当fb无实测值时，可按下式计算，

fb＝γfγs.fce＝0.85145.1＝38.3(MPa)

式中，γf、γs分别为粉煤灰、矿粉影响系数，可按表5.1.3选用。

以上fb实测值与计算值相比，误差约17%。若将两值分别代入W/B公式，其误差为16%。计算值与实际值相比偏小。廉教授[2]指出，按该水胶比计算公式算出的水胶比与实际工程试配的水胶比偏差超过30%，设计强度等级C35，实际可以达到C60。掺合料掺量越大，偏差越大。

表2   不同掺量的胶凝材料胶砂抗压强度

| 序 号 | 掺量% |  |  | 胶砂强度（MPa） |  | 活性指数% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P.O42.5 （亚东） | F.S S95 （亚东） | FA-Ⅱ (汉川) | 7d | 28d | 7d | 28d |
| 1 | 50 | 30 | 20 | 24.6 | 42.7 | 67 | 95 |
| 2 | 55 | 25 | 20 | 26.2 | 44.7 | 71 | 99 |
| 3 | 40 | 40 | 20 | 24.6 | 44.3 | 66 | 96 |
| 4 | 45 | 35 | 20 | 25.0 | 43.2 | 68 | 96 |
| 5 | 50 | 25 | 25 | 25.2 | 44.3 | 64 | 96 |
| 6 | 50 | 50 | / | 27.4 | 50.2 | 70 | 104 |

注：序号1-4水泥胶砂强度7d为 37.0 MPa；28d为45.1 MPa

序号5-6水泥胶砂强度7d 为39.2 MPa；28d 为48.0 MPa

4.2用水量和外加剂用量

4.2.1用水量

查表5.2.1-2  碎石最大公称粒径31.5mm,当坍落度90mm时，查得W＝205 Kg/m3

注：此表以90mm坍落度用水量为基础，按每增大20mm相应增大5 Kg计，当坍落度增大到180mm时的用水量为：

W总＝205+()228Kg

则不掺外加剂：坍落度为90mm时，胶凝材料为:   W/B = 205/B = 0.45,    B=456Kg

坍落度为180mm时，胶凝材料为:  W/B = 228/B = 0.45,    B=507Kg

掺外加剂WLH-4的用水量（减水率17%）

W＝W总（1 —17%）＝22883%＝189Kg

则掺外加剂后，坍落度为180mm时，胶凝材料为:  W/B =189/B = 0.45,    B=420Kg

掺外加剂后，减水则增强，此时若仍然保持设计强度不变，则可节约水泥:(507—420)÷420＝21%，这就是混凝土为什么要掺用外加剂原因之所在，可见使用外加剂的经济效益于一斑。

4.2.2 外加剂用量

外加剂用量以经验和厂家推荐综合考虑，现定为1.9%，则4201.9%＝8Kg

又因外加剂含水约67%，故混凝土用水量应扣除外加剂中水的含量，则189—867%＝184Kg

4.2.3 各胶凝材料用量

按表2序号2的掺量百分数计算得：

C＝42055%＝231Kg，    F.S=105Kg，    F.A＝84Kg。

4.3 砂率

据表5.4.2及结合泵送混凝土要求，取中砂砂率为39%，通过0.315mm筛孔砂的含量不宜少于15%，否则对混凝土的可泵性影响甚大，泵送时易发生阻塞。若通过该筛孔的含量不足，其不足量可以用粉煤灰代替,这一点,易被疏忽!

4.4  粗细骨料用量

S=（2410 — 184 — 420 —8）39%＝701 Kg/m3，同理可求G=1097 Kg/m3

计算出C40配合比如下（Kg/ m3）

W/B W; C; F.S; F.A; S; G; WLH-4; R28（MPa）. 0.44; 184; 231; 105; 84; 701; 1097; 8.0; 46.2. 5 混凝土配合比的试配、调整与确定 5.1 试配 搅拌方法与施工一致，振捣可采用小型插入式振动棒，混凝土拌合物性能符合设计、施工要求后即提出试拌配合比（假设试拌配合比与计算配合比一致）。 混凝土强度试验时，采用三个不同配合比，本文为防止三组级配的强度差距过大，故W/B增减按0.04设计如下： A 试拌配合比：W/B＝0.44 B用水量与A相同，W/B增加0.04即0.48 ,184/B＝0.48,B＝383，砂率增加1%即40%。 W/B; W; C; F.S; F.A; S; G; WLH-4; R28（MPa）. 0.48; 184; 210; 96; 77; 734; 1102; 7.3; 44.8. C用水量与A相同，W/B减少0.04即0.40,184/B＝0.40,B＝460,砂率减少1%即38%。 W/B; W; C; F.S; F.A; S; G; WLH-4; R28（MPa）. 0.40; 184; 253; 115; 92; 668; 1089; 8.7; 53.4. 以上三组级配，按标准进行强度试验，得28d强度分别如上。 5.2 配合比的调整与确定 5.2.1 用直线回归法计算W/B： W/B= a+b 28d : 44.8 46.2 53.4

W/B : 0.48 0.44 0.40

计算得：a=0.829，b=0.00808，又fcu.o＝48.2，则：W/B＝0.829－0.0080848.2＝0.44

5.2.2  通过试拌，调整确定用水量为182Kg，则胶凝材料为W/B＝182/B＝0.44，B=414Kg，故C＝228 Kg，F.S＝104 Kg，F.A＝82 Kg，外加剂调整为4142.1%＝8.7 Kg

5.2.3  确定粗细骨料，砂率试拌调为40%，则

S=(2410—182—414—8.2)40%=722 Kg/m3, 同理可求G=1083 Kg/m3

C40确定的设计配合比如下

| W/B | W | C | F.S | F.A | S | G | WLH-4 | R28（MPa） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.44 | 182 | 228 | 104 | 82 | 722 | 1083 | 8.7 | 48.4 |

6   结论：

(1)混凝土配合比设计应以规程为指南，以经验为基础，以试配为依据。规程中的规定越多，数值越细化具体，则与实际差距越大。可以说按规程进行配合比设计,总不能自圆其说。.

(2)商品混凝土生产的用水量必须满足施工要求,以坍落度来控制。坍落度稳定了，骨料含水的大小对总水量无影响。

（3）以生产使用的原材料进行配合比试配尤为重要，首先知道外加剂与胶凝材料的适应性，即混凝土拌合物的和易性。和易性满足施工要求的混凝土拌合物是保证结构质量的关键。

参考文献：

[1] 陈旭峰 “关于水泥配合比中最小水泥用量的探讨”《混凝土世界》2012.2期.

[2] 廉慧珍  评“普通混凝土配合比设计规程”JGJ55-2011 《混凝土世界》2012.9期. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

作者介绍：郭焱廷，男，1945年生，高级工程师，从事商品混凝土管理工作

联系地址：武汉市东西湖区三店西路54号

联系电话：15972936161